Технические характеристики теплоизоляционных изделий «MISOT-FLEX».

Таблица 1.1.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Плотность, кг/м3 | 40 – 95 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С), при: 20°С 0°С + 20°С | 0,034 0,036 0,038 |
| Диффузия водяного пара, μ, не менее | 7000 |
| Прочность при разрыве, МПа | 0,06 |
| Удлинение при разрыве, % | 49,5 |
| Температурный диапазон, °С | от 200 до +150 |
| Звукопоглощение, дБ: 250 Гц 1000 Гц 4000 Гц | 10 30 35 |