рулонный самоклеющийся материал, изготовленный из вспененного полиэтилена по ТУ 2246-029-00203430-2003, ламинированный полированной фольгой с одной стороны и с клеевым слоем, закрытым антиадгезионным материалом, с другой стороны. Применяется для утепления внутренних помещений жилых и производственных зданий, в качестве защиты от конденсата, теплоизоляции и шумоизоляции воздуховодов, трубопроводов внутри помещения, систем кондиционирования, технологического оборудования. Основные свойства и преимущества материала Порилекс НПЭ ЛФ тип С в сравнении с традиционными материалами для утепления:

низкий коэффициент теплопроводности;

не впитывает влагу (водопоглощение не менее 0,6 %);

широкий температурный диапазон применения;

химически стоек к строительным материалам;

гибкий, легкий, эластичный, технологичен при монтаже, благодаря клеевому слою легко монтируется на различные поверхности.

Физико-механические показатели

Коэффициент теплопроводности

0,049 Вт/мК

Температура применения

-60оС до …+95оС

Плотность

25-30 кг/м3

Коэффициент паропроницаемости

0,001 мг/м2*ч*Па

Водопоглощение по объему

Менее 0,6 %

ГорючестьГ2, В2, Д3